见证取样

| 材料 | 取样频率 |
| --- | --- |
| 热轧钢筋 热轧光圆钢筋 | 批次:每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。 1、每60吨为一个检验批次； 2、不足60吨时，单独作为一个批次； 3、超过60吨的部分，每增加40吨（或不足40吨的余数），增加一个拉伸试验式样和一个弯曲试验试样。 取样：数量不小于5支。 |
| 冷轧带肋钢筋 （用于高强度混凝土构件、预应力混凝土） | - 批次：钢筋应按进批行检查和验收，每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成。每批重量不大于60吨； - 取样：每一验收批取一组5个试件，在切取试样时，应将钢筋端头的500mm去掉后再切取500mm。 |
| 混凝土 | 检验批的划分：可按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。 - 标养试块： 1、每拌制 100 m3且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次; 2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100 m3时，取样不得少于一次; 3、当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每 200m3 取样不得少于一次; 4、每一楼层、同一配合比的混凝土，取样不得少于一次; 5、每次取样应至少留置一组(一组为 3 个立方体试块)标准养护试块。 同条件试块： - 不宜少于10组，且不应少于 3 组，其中每层楼不应小于1组。（必须在试块上明确标注其对应的构件位置，方便后期追溯与检测。） |
| 电线、电缆 | - 频率：同一厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。 取样：从同一批次、同一规格的产品中随机抽取。检验批内随机抽样检验，每个规格数量不少于 3 米。 |
| 钢材 | 批次：组批：钢材应成批验收，每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成。 重量划分：每批重量应不大于60吨 - 频率：同批次钢材每60吨取1组试样，不足60吨按1组计。 |
| 扭剪型高强度螺栓连接 高强度大六角头螺栓连接 | - 批次：复验用的螺栓应在施工现场待安装的螺栓批中随机抽取,每批应抽取8套连接副进行复验每套连接副只应做一次试验，不得重复使用。在紧固中垫圈发生转动时，应更换连接副，重新试验。 |
| 高强度螺栓连接摩擦面 | - 工程量 2000吨为一批，不足2000吨可视为一批。选用两种和两种以上处理工艺时，每种处理工艺应单独检验，每批三组试件。 |
| 防火涂料 | 1、薄涂型 - 每使用 100吨或不足100吨 薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度; - 2、厚涂型 - 每使用 500吨或不足 500吨 厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。 |
| 常规混凝土地面 | 1、按每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于 1组。当每一层(或检验批) 建筑地面工程面积大于1000m2时，每增加1000m2应增做1组试块;小于1000m2 按 1000m2计算。当改变配合比时，应相应地制作试块组数。采用标准养护。 - 2、散水、明沟、踏步等附属结构按同一施工批次每150延米至少制备1组试块。 |
| 特殊地坪材料 | - 1、耐磨地坪（金属骨料、非金属骨料）按每5000m²抽取1组试块，不足5000m²按1组计算‌。 - 2、环氧树脂地坪按每1000kg材料抽取1组试样，检测粘结强度和耐磨性。‌ - 3、防水地面（如地下室、厕浴间）需增加抗渗试块，每500m³混凝土制备1组（6块）‌。 |